### N07A91002 Acabado Nitro-sintético Aluminio lantas

#### DESCRIPCIÓN

Se trata de una pintura de acabado, basada en resinas nitrocelulosicas combinado con resinas alquidicas.Junto con oxidación de la resina alcidica, posee buena retención de brillo y color. No debe usarse en presencia de grasas y aceites vegetales o animales, no resiste los hidrocarburos aromáticos, cetonas, ni otros disolventes con similar capacidad de agresión.

#### CAMPOS DE APLICACIÓN

Esmalte nitro sintético aluminio para llantas de chapa, gran extensibilidad, solidez de tono, rapidez de secado 30' y endurecimiento. No es valido para llantas de aluminio, salvo lijado e imprimado de la pieza.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Acabado: | Semibrillo |
| --- | --- |
| Color: | Aluminio |
| Peso especifico: | 1 Kg/l |
| Volumen sólidos: | 30% |
| Punto de inflamación: | 12ºC SETA-FLASH Copa cerrada |
| Rendimiento: | 8-10 m2/lt ( 30-35 micras secas ) |
| Secaje: A 10ºC: A 23ºC: | ## Al tacto 30 min 20 min |

#### MODO DE EMPLEO

| Método de aplicación: | ## Brocha P.Aerografica Airless |
| --- | --- |
| Dilución orientativa: | - 10-15% 5-6% |
| Diámetro boquilla: | - 3m/m ,018”-,021” |
| Presión boquilla: | - 4atm 175 atm |

Condiciones de aplicación:

Las que se derivan de la practica normal.

Observaciones:

La temperatura máxima de uso continuado es de 60ºC.Esporádicamente puede resistir 70-80ºC.

#### SEGURIDAD

Contiene Xileno e Hidrocarburos aromáticos.Producto toxico por inhalación e ingestión.Evitar el contacto con la piel, mucosas y ojos.Aplicar con ventilación adecuada y protección respiratoria.