

**FICHA TECNICA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº FICHA:** |  |
| **EDICION:** | **27/04/2007** |
| **PRODUCTO:** | **DISOLVENTE ACRÍLICO** |
| **NATURALEZA:** |  |
| **CODIGO:** |  |
| **CLIENTE:** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO | | Límites | Unidades |
| 1.01.-ASPECTO | | TRANSPARENTE |  |
|  | |  |  |
| 1.02.-COLOR GARDNER | |  |  |
| 1.03.-CONTENIDO DE AGUA | (En peso) | <0.01 | % |
| 1.04.-CONTENIDO EN SOLIDOS | (En peso) |  |  |
| 1.05.-DENSIDAD | | 0.890 | g/cc |
| 1.06.-PUNTO DE INFLAMACION | | 28 | ºC |
| 1.07.-VISCOSIDAD | |  |  |

**Departamento Técnico** \*Nº de Procedimiento de Control

*Advertencia:*

*La información aquí contenida es correcta según nuestro mejor conocimiento.*

*Las condiciones de aplicación son recomendaciones, sujetas a posibles variaciones, en función de cada instalación.*

*La aplicación y utilización de los productos escapan a nuestras posibilidades de control y dependen exclusivamente de la responsabilidad de su personal.*

*Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos según la evolución tecnológica del producto.*